附件2

《中华人民共和国海关化验方法》目录

| 序号 | 化验方法号 | 内容摘要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CCLM 1500-0001 | GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析 |
| 2 | CCLM 1500-0002 | GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析 GB/T 5530 动植物油脂 酸值和酸度测定 GB/T 22500 动植物油脂 紫外吸光度的测定 |
| 3 | CCLM 1511-0001 | GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析 GB/T 24892 动植物油脂 在开口毛细管中熔点(滑点)的测定 |
| 4 | CCLM 2500-0001 | HS/T 12 滑石、绿泥石、菱镁石混合相的定量分析 X射线衍射仪法 |
| 5 | CCLM 2501-0001 | GB 5461 食用盐 |
| 6 | CCLM 2501-0002 | GB/T 1266 化学试剂 氯化钠 |
| 7 | CCLM 2504-0001 | GB/T 3521 石墨化学分析方法 GB/T 3520 石墨细度试验方法 |
| 8 | CCLM 2508-0001 | GB/T 7322 耐火材料 耐火度试验方法 |
| 9 | CCLM 2515-0001 | GB/T 9966.3 天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 |
| 10 | CCLM 2519-0001 | GB/T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法 |
| 11 | CCLM 2526-0001 | GB/T 19077.1 粒度分析 激光衍射法 第1部分：通则 HS/T 12 滑石、绿泥石、菱镁石混合相的定量分析 X射线衍射仪法 |
| 12 | CCLM 2529-0001 | GB/T 5195.1 萤石 氟化钙含量的测定 |
| 13 | CCLM 2530-0001 | GB/T 17417.1稀土矿石化学分析方法 第1部分：稀土分量测定 |
| 14 | CCLM 2600-0001 | GB 20424 重金属精矿产品中有害素的限量规范 |
| 15 | CCLM 2601-0001 | GB/T 6730.5铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法 GB/T 10322.7铁矿石 粒度分布的筛分测定 |
| 16 | CCLM 2601-0002 | GB/T 6730.5 铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法 |
| 17 | CCLM 2602-0001 | GB/T 1506 锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法 |
| 18 | CCLM 2603-0001 | GB/T 14353.1 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第1部分：铜量测定 |
| 19 | CCLM 2603-0002 | GB/T 3884.1 铜精矿化学分析方法 铜量的测定 |
| 20 | CCLM 2603-0003 | GB/T 3884.2 铜精矿化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法 |
| 21 | CCLM 2604-0001 | GB/T 15923 镍矿石化学分析方法 镍量测定 |
| 22 | CCLM 2605-0001 | GB/T 15922 钴矿石化学分析方法 钴量测定 |
| 23 | CCLM 2605-0002 | SN/T 1799 进口钴精矿中钴含量的测定 |
| 24 | CCLM 2606-0001 | YS/T 575.1 铝土矿石化学分析方法 第一部分 氧化铝含量的测定EDTA滴定法 |
| 25 | CCLM 2607-0001 | GB/T 14353.2 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第2部分：铅量测定 |
| 26 | CCLM 2607-0002 | GB/T 8152.2铅精矿化学分析方法 铅量的测定 硫酸铅沉淀-EDTA返滴定法 |
| 27 | CCLM 2607-0003 | GB/T 8152.10 铅精矿化学分析方法 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法 |
| 28 | CCLM 2608-0001 | GB/T 14353.3 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第3部分：锌量测定 |
| 29 | CCLM 2608-0002 | GB/T 8151.1锌精矿化学分析方法 第1部分：锌量的测定 沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法 |
| 30 | CCLM 2609-0001 | GB/T 15924锡矿石化学分析方法 锡量测定 |
| 31 | CCLM 2610-0001 | GB/T 24230 铬矿石和铬精矿 铬含量的测定 滴定法 |
| 32 | CCLM 2611-0001 | GB/T 14352.1 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第1部分：钨量测定 |
| 33 | CCLM 2611-0002 | GB/T 6150.1 钨精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 钨酸铵灼烧重量法 |
| 34 | CCLM 2613-0001 | YS/T 555.1 钼精矿化学分析方法 钼量的测定 钼酸铅重量法 |
| 35 | CCLM 2613-0002 | GB/T 14352.2 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第2部分：钼量测定 |
| 36 | CCLM 2614-0001 | YS/T 360.1钛铁矿精矿化学分析方法 第1部分：二氧化钛量的测定 硫酸铁铵滴定法 |
| 37 | CCLM 2615-0001 | GB/T 17416.2 锆矿石化学分析方法 第2部分：锆量和铪量测定 |
| 38 | CCLM 2615-0002 | GB/T 17415.1 钽矿石、铌矿石化学分析方法 第1部分：钽量测定 |
| 39 | CCLM 2615-0003 | GB/T 17415.2 钽矿石、铌矿石化学分析方法 第2部分：铌量测定 |
| 40 | CCLM 2616-0001 | GB/T 20899.2 金矿石化学分析方法 第2部分：银量的测定 |
| 41 | CCLM 2616-0002 | GB/T 20899.1金矿石化学分析方法 第1部分:金量的测定 |
| 42 | CCLM 2616-0003 | GB/T 7739.1金精矿化学分析方法 第1部分：金量和银量的测定 |
| 43 | CCLM 2617-0001 | GB/T 15925 锑矿石化学分析方法 锑量测定 |
| 44 | CCLM 2701-0001 | GB/T 212 煤的工业分析方法 GB/T 213 煤的发热量测定方法 GB/T 5547 烟煤粘结指数测定方法 |
| 45 | CCLM 2701-0002 | GB/T 212 煤的工业分析方法 GB/T 213 煤的发热量测定方法 GB/T 2566 低煤阶煤的透光率测定方法 GB/T 5547 烟煤粘结指数测定方法 |
| 46 | CCLM 2702-0001 | GB/T 212 煤的工业分析方法 GB/T 213 煤的发热量测定方法 GB/T 2566 低煤阶煤的透光率测定方法 |
| 47 | CCLM 2707-0001 | GB/T 3069.2 萘结晶点的测定方法 HS/T 23 萘含量的测定 气相色谱法 |
| 48 | CCLM 2707-0002 | ASTM D86 |
| 49 | CCLM 2707-0003 | UOP 744 |
| 50 | CCLM 2710-0001 | GB 17930车用汽油 |
| 51 | CCLM 2710-0002 | GB 1787航空活塞式发动机燃料 |
| 52 | CCLM 2710-0003 | GB/T 6536 石油产品蒸馏测定法 |
| 53 | CCLM 2710-0004 | SH 0004 橡胶工业用溶剂油 |
| 54 | CCLM 2710-0005 | GB 1922 油漆及清洗用溶剂油 |
| 55 | CCLM 2710-0006 | GB 16629 植物油抽提溶剂 |
| 56 | CCLM 2710-0007 | GB 6537 3号喷气燃料 |
| 57 | CCLM 2710-0008 | GB 253 煤油 |
| 58 | CCLM 2710-0009 | GB 252 普通柴油 |
| 59 | CCLM 2710-0010 | SH/T 0356燃料油 |
| 60 | CCLM 2710-0011 | GB/T 9168石油产品减压蒸馏测定法 |
| 61 | CCLM 2710-0012 | NB/SH/T 0417轻质液体石蜡 |
| 62 | CCLM 2710-0013 | SH/T 0416重质液体石蜡 |
| 63 | CCLM 2712-0001 | ASTM D938 ASTM D217 ASTM D937 |
| 64 | CCLM 2712-0002 | GB/T 3554石油蜡含油量测定 |
| 65 | CCLM 3900-0001 | GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 |
| 66 | CCLM 3900-0002 | SH/T 1591乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（E-VAC）中乙酸乙烯酯含量测定方法 |
| 67 | CCLM 3902-0001 | GB/T 9345.1塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法 |
| 68 | CCLM 3907-0001 | GB/T 14190 纤维级聚酯切片（PET）试验方法 |
| 69 | CCLM 3920-0001 | GB/T 20220塑料薄膜和薄片 样品平均厚度、卷平均厚度及单位质量面积的测定 称量法（称量厚度） |